Техническая спецификация

от 02.04.2020

ТУ 2316-001-0122955072-2007

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА

«КРАСКИ БРИЗ»®

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

ВД-АК 007 КОНЦЕНТРАТ 1:4

Концентрированная акриловая грунтовка ВД-АК 007 — это высокоэффективный состав глубокого проникновения, предназначенный для укрепления и подготовки минеральных оснований перед нанесением декоративных покрытий. Благодаря формуле-концентрату 1:4, продукт экономичен в транспортировке и хранении: из 1 кг концентрата можно получить до 5 кг готовой к применению грунтовки. После разбавления вода/концентрат = 4:1, материал приобретает оптимальную текучесть и сохраняет высокую проникающую способность.

Характеристики

- снижает впитываемость и экономит расход финишных материалов

- экологичная

- не впитывает запахов

- глубокое проникновение в структуру пористых оснований

- равномерно укрепляет и стабилизирует основание

- концентрат — удобно хранить и транспортировать

Колеровка

Колеруется по собственной системе колеровки рекомендуемыми производителем колеровочными пастами с применением колеровочного оборудования так и вручную. Допускается применение универсальных колеровочных паст других производителей. Перед применением рекомендуем проверить совместимость основы с колеровочной пастой

Область применения

Грунтовка предназначена для грунтования внешних и внутренних поверхностей различных видов, перед облицовкой плиткой, окраской водными красками, шпатлеванием. Грунтовка применяется для обработки поверхностей из газо- и пенобетона, керамического и силикатного кирпича, керамзито- и шлакоблоков, гипсовых и цементных штукатурок, бетонной, цементной и гипсовой стяжки. Эффективно снижает и регулирует впитывающую способность основания, способствует равномерному схватыванию раствора гипсовых и цементных смесей. Разрешена к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных и административных учреждениях.

Требования к поверхности

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д. Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.

Нанесение

1. Перед нанесением необходимо защитить неокрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой, а поверхность обеспылить. Проверить стены на наличие остаточной влаги при помощи влагомера.

2. Перед нанесением концентрированного Грунта глубокого проникновения ВД-АК-007 его необходимо аккуратно перемешать и развезти с очищенной водой в пропорции 1:4 (вода). Если задача требует работать концентрированным составом без разбавления водой, то это возможно. Материал готов к нанесению. Наносить равномерным слоем используя валик, кисть. Есть не регламентированный способ грунтования. Первый слой разбавить на 50 % с водой, а второй слой отработать мокрым по мокрому, не дожидаясь высыхания. Такой способ нанесения грунтовки поможет эффективно закрыть поры и избежать проблем перегрунтования. При использовании краскопульта рекомендуется использовать дюзу 1,2 дюйма. При использовании безвоздушного

аппарата рекомендуем использовать 510 сопло, давление подбирать по раскрытию факела. Для более детального подбора рекомендуем обратиться к технологам компании.

3. Для получения качественного результата мы рекомендуем использовать весь комплект материалов от одного производителя. Компания не может гарантировать качественный

результат, если на этапе подготовки использован материал другого производителя (Грунтовка, кварцевый грунт, грунт-краска)

4. Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%.

5. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

Расход

0,1-0,3 кг/м2 в зависимости от профиля, фактуры и впитывающей способности поверхности

Инструмент

Валик, кисть, краскопульт. Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

Уход за покрытием

Допускается влажная уборка с применением бытовых чистящих средств. Не рекомендуется использовать кислотосодержащие едкие средства (могут способствовать образованию пятен).

Состав

Водная дисперсия на основе стирол-акрилового сополимера, пеногаситель, вода очищенная, антибактериальные и функциональные добавки.

Плотность кг/л

1,0

Срок годности

12 месяцев с момента изготовления в заводской невскрытой упаковке.

Время высыхания при 20°С и относительной влажности 65%

Сухой на отлип - 2 часа, полное высыхание - 24 часа. Полная полимеризация достигается через 28 дней. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Хранение и транспортировка

При температуре не ниже + 5ºС в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.

Охрана труда

Грунтовка пожара и взрывобезопасна и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими красками и растворителями. При работе избегать попадания в глаза,

при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки. БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!

Утилизация отходов

Остатки краски не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.